Размеры и Допуски

Диапазон  размеров по толщине: от 0,10 мм до 2,00 мм.

Диапазон размеров по ширине: от 3,00 мм до 250 мм.

Лента толщиной до 0,3 мм скручена в катушки внутренним диаметром от 300 до 400 мм . Более толстая лента доступна в катушках внутренним диаметром 300, 400 или 500 мм.

Максимальный вес катушки - 7.5 кг на мм ширины ленты.

Допуски по толщине

| Толщины | Ширина | Ширина | Ширина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 75мм | свыше 75мм до 125мм | свыше 125мм до 250мм |
| от 0.10мм до 0.15мм | +/- 0.010 | +/- 0.010 | +/- 0.020 |
| свыше 0.15мм до 0.25мм | +/- 0.010 | +/- 0.015 | +/- 0.020 |
| свыше 0.25мм до 0.40мм | +/- 0.015 | +/- 0.020 | +/- 0.025 |
| свыше 0.40мм до 0.60мм | +/- 0.020 | +/- 0.025 | +/- 0.030 |
| свыше 0.60мм до 1.00мм | +/- 0.025 | +/- 0.030 | +/- 0,040 |
| свыше 1.00мм до 1.50мм | +/- 0.030 | +/- 0.040 | +/- 0.050 |
| свыше 1.50мм до 2.00мм | +/- 0.050 | +/- 0.050 | +/- 0.060 |

Допуски по ширине

| Ширина | Толщина | Толщина |
| --- | --- | --- |
|  | до 1.5мм | свыше 1.5мм до 2.0мм |
| до 75мм | + 0.2 | + 0.4 |
| свыше 75мм до 125мм | + 0.3 | + 0.5 |
| свыше 125мм до 250мм | + 0.5 | + 0.8 |

Допуски по длине (для полосы)

| Толщина | Длина | Длина |
| --- | --- | --- |
|  | 500 - 1000 мм | > 1000 - 3000 мм |
| 0.60 - 2.00 мм | 10 мм | + 1% |